Ассортимент и характеристики

ДЕВИНИЛ

КОРРОЗИОННО-ХИМУСТОЙЧИВЫЕ ЭПОКСИВИНИЛЭФИРНЫЕ СМОЛЫ

Применение эпоксивинилэфирной смолы

Компания Дугалак предлагает Вашему вниманию линейку    эпоксивинилэфирных смол марки Девинил с высокими эксплуатационными характеристиками для производства изделий, применяющихся в химической промышленности. Они идеально подходят для производства стеклопластиковых резервуаров, трубопроводов  и контейнеров для кислот, щелочей, горючих веществ, спиртов, воды и других, требующих особых условий хранения, материалов. Смолы Девинил могут использоваться в сложных химических средах, где требуются долговременная устойчивость к воздействию тепла и агрессивных химических веществ. Смолы компании Дугалак  можно перерабатывать с помощью различных технологий производства, включая контактное формование, напыление, пултрузию, непрерывную и периодическую намотку, литье.

Входящие в состав эпоксивинилэфирной смолы эпоксидные группы обеспечивают абсолютную гидрофобность и химостойкость. Эпоксивинилэфиры обеспечивают повышенную ударопрочность, противостоят абразивному износу, водостойки, эластичны. Эпоксивинилэфиры обладают повышенным уровнем химической стойкости, которая сравнима, а порой превышает стойкость дорогих никелевых сплавов.

На Рисунке 1 отражена химическая структура бисфенол А винилэфирной смолы. Необходимо отметить, что у этих смол всего две эфирных группы на молекулу (показано ниже). Очень важным является тот факт, что эфирные группы могут быть чувствительны к химической атаке. Обычно, чем меньше эфирных групп, тем выше химическая стойкость. Бисфенол А эпоксидная группа, показанная в скобках, придает смоле прочность, делая ее более стойкой к термическому и механическому воздействию. Эти смолы также имеют множественные эфирные связи, что также способствует повышению химической стойкости. В молекуле смолы содержится много гидроксильных групп(-ОН), за счет которых обеспечивается адгезия к волокнам и другим композитным материалам (связь через водород). Стеклопластиковое оборудование на основе бисфенол А эпоксивинилэфирных смол настолько успешно использовалось в химической промышленности, что вытеснило бисфенолфумаровые смолы и стало промышленным стандартом на рынке коррозионностойких смол.

Рисунок 1. Структура бисфенол эпоксивинилэфирной смолы

Эпоксивинилэфирные смолы получили новое развитие в начале 1970-х годов с введением новолака. Новолачные функциональные группы позволяют стеклопластиковому оборудованию выдерживать высокие рабочие температуры. Новолачные эпоксивинилэфирные смолы также характеризуются повышенной стойкостью к органическим растворителям. Обратившись к Рисунку 2, можно увидеть, что у новолачных эпоксивинилэфиров в молекуле есть три винильных группы. Когда эти группы вступают в процесс полимеризации, образуется полимер с высокой плотностью сшивки. Высокая плотности сшивки не позволяет растворителю проникнуть в ламинат и увеличивает температуру стеклования, обеспечивая, таким образом, улучшение теплостойкости.

Рисунок 2. Структура новолачной эпоксивинилэфирной смолы

Примеры стеклопластиковых изделий, полученных  с применением эпоксивинилэфирных смол:

- Резервуары для хранения агрессивных веществ

- Трубопроводы высокого давления  (часто содержат такую агрессивную среду как солевой раствор или смесь морской воды с нефтью)

- Вентиляционные трубопроводы

- Газопромыватели (скрубберы)

- Контейнеры

- Химические технологические линии

- Водоочистные и канализационные сооружения

- Системы пожарного водоснабжения

Примеры взаимодействия с химическими  веществами:

Стеклопластиковые резервуары, контейнеры и трубопроводы идеально подходят для безопасного, надежного хранения и транспортировки следующих веществ:

- Коррозионные химические вещества

- Горючие вещества

- Питьевая вода

- Промышленные отходы и загрязненные жидкости

- Спирты

- Сточные воды

- Сельскохозяйственные отходы

- Комбикорма

- Продукты питания

| Преимущества использования стеклопластика Стеклопластиковые компоненты из полиэфирных и эпоксивинилэфирных смол имеют следующие дополнительные преимущества: - Легкая, прочная, упругая композитная структура (при одинаковой прочности композиты могут быть на 80% легче стали и на 60% легче алюминия) - Не требует сложного технического обслуживания - Легкость очистки с использованием рукава высокого давления - Ремонтные работы можно проводить на месте, быстро и с оптимальными затратами - Часто возможна модификация системы на месте - Хорошие электроизолирующие свойства (при необходимости композиты можно сделать электропроводными или селективно проводящими) - Низкая теплопроводность - Не токсичность - полная гарантия того, что материал не загрязняет транспортируемую воду, - Незначительная шероховатость поверхности гарантирует максимальные эксплуатационные характеристики е в течение продолжительного периода времени Ассортимент коррозионно-устойчивых смол с улучшенными характеристиками Рецептура смол Девинил тщательно разрабатывается, чтобы предложить заказчику конечный продукт с великолепной устойчивостью к химическому воздействию и хорошими физико-механическими свойствами по конкурентной цене. Ассортимент продуктов Девинил включает: Таблица 1 Тип смолы; Химическая природа; Краткое описание; Вязкость по Брукфильд˟, мПа*с; Время желатинизации˟˟,мин; Экзотермический пик, °С; НTD при 1,8 Мпа, °С. Девинил 910; Винилэфирная смола на основе Бисфенола А; Непредускоренная, средней вязкости.; 400-550; 25-35; 155-185; 95. Девинил 911; Винилэфирная смола на основе Бисфенола А; Непредускоренная, низкой вязкости; 250-300; 25-35; 155-185; 95. Девинил 920; Винилэфирная смола на эпоксиноволачной основе; Непредускоренная, низкой вязкости; 200-300; 12-20; 175-195; 130. ˟ БрукфильдRVDVII+P Шпиндель 2 скорость 50 ˟˟ Время желатинизации при температуре 250С, 0,2% Октоата кобальта6% 0,1% Диэтилацетамида100% 1,5% МЕКР(50%) (Бутанокс М-50) |  |
| --- | --- |

Подбор экономически эффективных вариантов смол на основе данных о рабочих температурах химических составах сред.

Целью этого раздела является помощь нашим клиентам подобрать экономически эффективные связующие  для стеклопластиковых продуктов, устойчивых к заданным проектом химическим веществам или смесям химических веществ.

Мы предлагаем информацию по смолам Девинил. Эти смолы перечислены в ТаблицеI. Таблица II предлагает широкий ассортимент химических веществ и показывает максимальные рабочие температуры в градусах Цельсия для ламинатов, производимых как рекомендуется на страницах 5-7, с использованием  смол Девинил.

| Неорганические химические вещества | Органические химические вещества |
| --- | --- |
| 1.1 Кислоты (минеральные) | 1.8 Кислоты (органические) |
| 1.2 Щелочи | 1.9 Спирты / гликоли |
| 1.3 Гипохлориты | 1.10 Продукты питания / пищевые масла |
| 1.4 Электролиты | 1.11 Топливо / масла |
| 1.5 Различные неорганические химические вещества | 1.12 Различные органические химические вещества, к которым стеклопластики устойчивы |
| 1.6 Соляные растворы | 1.13 Различные органические химические вещества, к которым стеклопластики обычно не устойчивы |
| 1.7 Вода | 1.14 Пены для огнетушителей |
|  | 1.15 Поверхностно-активные вещества |

Внутри каждой химической группы химические вещества расположены в алфавитном порядке и, где возможно, указана максимальная рабочая температура для полностью пост-отвержденного материла.

Краткая информация о максимальных рабочих температурах

Максимальные рабочие температуры для химустойчивых ламинатов из смол Девинил в различных средах были вычислены с использованием ряда источников, включая иллюстрирующие примеры, лабораторные тесты и практический опыт.

Данные максимальные рабочие температуры применимы к стеклопластиковым литым изделиям и не стеклопластиковым лайнерам, используемых для защиты металла, бетона и других материалов. Стеклопластиковые лайнеры могут продлить жизнь многим материалам, однако максимальные рабочие температуры стеклопластиковых лайнеров не должны превышать 60°С, из-за воздействия следующих факторов: различное температурное расширение и риск неполного и малоэффективного пост-отверждения.

Рекомендации по химустойчивым ламинатам

По результатам оценки, в течении нескольких десятилетий проводившейся производителями смол и изготовителями стеклопластиковых изделий, эксплуатирующихся в жестких условиях,  следующие факторы особенно важны для достижения максимальной устойчивости стеклопластиковых ламинатов, работающих в химических средах:

- Соответствующе разработанный барьерный  и структурный слои

Изготовление химстойких ламинатов начинается с создания химически стойкого барьера, который состоит из 1-2 слоев поверхностной вуали и 2-4 слоев порошкового стекломата. Лучшие результаты показывают вуали на основе С-стекла или полиэфирных волокон. Предпочтительный тип стекла для порошкового стекломата в барьерном слое - ECR. Для изготовления силового (структурного) ламината могут быть использованы различные типы армирующих материалов.

Для создания структурного слоя  используется чередование слоя стеклорогожи и слоя порошкового стекломата. Количество слоев определяется толщиной ламината. Причем желательно чтобы последним слоем был слой рубленного стекломата. Перехлесты листов стекломатериала должны составлять не менее 30 мм.

- Полное смачивание армирующих компонентов.

- Минимальное содержание пустот в барьерном и структурном  слое

- Упрочнение подобранным, согласно транспортируемой среде, связующим компонентом

- Изготовление в оптимальных производственных условиях и пост-отверждение при рекомендованных нами повышенных температурах

- Добавление наполнителей, пигментов и / или других добавок к системе смолы может отрицательно влиять на стойкость к действию химикатов, так что их нужно избегать, когда нужно изготовить ламинат с высокими характеристиками.

- Использование рекомендованной толщины блокирующего слоя. Барьерный слой может содержать либо термопластичный лайнер, либо стеклопластиковый блокирующий слой толщиной 3-4 мм.

- Достаточная защита задней поверхности ламината, для достижения устойчивости к брызгам т.п.

КИСЛОТНАЯ СРЕДА

В кислотной среде очень важно обеспечить основательную защиту конструкционного ламината от среды с помощью качественного барьерного слоя. Стеклопластик в кислотных средах может подвергаться преждевременной деструкции в результате коррозионного растрескивания стекловолоконного наполнителя. Таким образом, необходимо, чтобы рекомендованный блокирующий слой укреплялся соответствующей смолой Девинил, согласно таблице, усиленной кислотоустойчивым стеклом, например, ECR (ExtraChemicalResistant – с дополнительной устойчивостью к химическим веществам).

Пост-отверждение

Постотверждение при повышенных температурах улучшает свойства композита при дальнейшей эксплуатации. Постотверждение обеспечивает следующие улучшения качества композиционного материала:

- приведение реакции отверждения к завершению максимизирует плотность сшивки системы смолы и устранение непрореагировавших связей в смоле. Это улучшает стойкость и характеристики на 25-30%.

- полное постотверждение в течение продолжительного периода времени может также уменьшать напряжения, сформированные в ламинате в процессе отверждения, таким образом сокращая вероятность деформаций в течение нормальных тепловых перепадов в процессе эксплуатации.

Рекомендуемые температуры постотверждения можно связать с характеристиками базовой смолы, используемой в производстве, и это главным образом связано с HDT смолы.

Типичные рекомендуемые температуры и время постотверждения для различных смол, в зависимости от HDT

| Температура постотверждения, оС | Продолжительность постотверждения, часы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HDT смолы, оС |  |  |  |
|  | 65 | 85 | 100 | 130 |
| 40 | 24 | 48 | 96 | 120 |
| 50 | 12 | 24 | 48 | 92 |
| 60 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| 70 | 3* | 6 | 9 | 12 |
| 80 | 1,5* | 3 | 4 | 6 |
| *Постотверждение при температурах выше HDT должно проводиться в матрицах или иной технологической оснастке, обеспечивающей сохранение линейных размеров при возможной тепловой деформации. |  |  |  |  |

Рекомендуется, чтобы конструкция находилась в течение 16-24 часов при комнатной температуре (>18oC) до начала процесса постотверждения. Увеличение и уменьшение температуры при постотверждении должно производиться постепенно, чтобы избежать возможного термоудара и, следовательно, возможных внутренних напряжений.

Если предполагаемая рабочая температура изделия  выше 80°С, тогда ламинат должен быть, вдобавок к ранее упомянутому рекомендованному пост-отверждению, повергнут дальнейшему минимальному пост-отверждению в течение по крайней мере 3 часов при температуре 100°С или при проектной рабочей температуре, в зависимости от того, какая из них выше. Ламинат целиком должен быть погружен в горячий воздух, температура которого поддерживается на уровне рекомендованной.

Питьевая вода, спирты и продукты питания

Выбранные смолы Девинил возможно использовать с указанными продуктами при качественно проведенном процессе постотверждения, и последующей замывкой изделия щеткой в горячей воде ~ 60оС жидкими неабразивными моющими средствами.Затем изделие должно быть тщательно промыто горячей водой для удаления остатков моющего средства.

Максимальные рабочие температуры в градусах Цельсия для химустойчивых стеклопластиковых ламинатов, полностью пост-отвержденных при повышенных температурах и произведенных в соответствии с рекомендациями в наших буклетах.

Таблица II

| Неорганические химические вещества 1.1 КИСЛОТЫ (минеральные) | Химическая среда Сторона с блокирующим слоем находится в контакте со средой | Конц, %ɷ | Девинил 920 | Девинил 910/911 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Смесь азотной и соляной кислот |  | НР | НР |
|  | Борная кислота1 – водный раствор | нас. | 85 | 95 |
|  | Углекислота1 | нас. | 85 | 95 |
|  | Хлорная вода | нас. | 75 | 75 |
|  | Хромовая кислота1 – водный раствор | 5 | 65 | 65 |
|  |  | 10 | 60 | 60 |
|  |  | 20 | 60 | 50 |
|  |  | 30 | 30 | 30 |
|  | Кремнефтористоводородная кислота1 – водный раствор | 10 | 70 | 70 |
|  |  | 15 | 50 | 50 |
|  |  | 25 | 35 | 35 |
|  |  | 34 | 30 | 30 |
|  | Бромистоводородная кислота1 | 20 | 95 | 95 |
|  |  | 48 | 65 | 65 |
|  | Хлористо-водородная кислота1 (см. также 1.5 Различные неорганические химические вещества – хлороводород) | 5 | 95 | 90 |
|  |  | 15 | 90 | 75 |
|  |  | 20 | 80 | 65 |
|  |  | 25 | 65 | 55 |
|  |  | 35 | 50 | 50 |
|  | Фтористоводородная кислота1 | 20 | 40 | 40 |
|  | Азотная кислота1 Концентрированная Пары | 5 | 70 | 55 |
|  |  | 10 | 60 | 60 |
|  |  | 20 | 45 | 45 |
|  |  | 40 | 25 | НР |
|  |  | 71 | НР | НР |
|  |  | 95 | НР | НР |
|  | Олеум (дымящаяся серная кислота) |  | НР | НР |
|  | Перхлорная кислота1 – водный раствор | 10 | 55 | 55 |
|  |  | 25 | 35 | 35 |
|  | Фосфорная кислота1 | 50 | 95 | 90 |
|  |  | 85 | 95 | 90 |
|  | Сернистый ангидрид, водный раствор (сернистая кислота) (см. также 1.5 Различные неорганические химические вещества) | 10 | 95 | 90 |
|  | Серная кислота1 | 10 | 95 | 90 |
|  |  | 50 | 95 | 90 |
|  |  | 65 | 75 | 75 |
|  |  | 77 | 50 | 40 |
|  |  | 90 | НР | НР |

1. Защитный слой, такой как насыщенный полиэфир, должен использоваться на поверхности в контакте с этим химикатом, вместо стекла.

2. Защитный слой, такой как полиакрилнитрил, должен использоваться на поверхности в контакте с этим химикатом, вместо стекла.

* Используйте полипропиленовый лайнер.

НР = не рекомендовано

НД = нет данных

ɷКонцентрации (по весу, если не указано иное), подготовленные в соответствии с подходящими стандартами ISO/R175.

Таблица II продолжение

| Неорганические химические вещества 1.2 ЩЕЛОЧИ | Химическая среда Сторона с блокирующим слоем находится в контакте со средой | Конц, % ɷ | Девинил 920 | Девинил910/911 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аммиак2 – водный раствор | 5 | 60 | 60 |
|  |  | 20 | 50 | 50 |
|  |  | 28 | 35 | 35 |
|  | Гидроксид аммония2 – см. Аммиак водный раствор |  |  |  |
|  | Гидроксид бария2 – водный раствор | 10 | 50 | 50 |
|  | Окись кальция2 (негашеная известь) |  | 70 | 70 |
|  | Гидроокись кальция2 – водный раствор |  | 70 | 70 |
|  | Гидроокись калия2 – водный раствор | 30 | 55 | 55 |
|  | Каустическая сода2 – водный раствор (смотри также гидроксид натрия) | <1 | 60 | 75 |
|  |  | 10 | 55 | 60 |
|  |  | 25 | 55 | 55 |
|  |  | 50 | 75 | 75 |
|  |  | Нас. | 75 | 75 |

| Неорганические химические вещества 1.3 ГИПОХЛОРИТЫ | Химическая среда Сторона с блокирующим слоем находится в контакте со средой | Конц, % ɷ | Девинил 920 | Девинил910/911 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раствор гипохлорита натрия2 (гипохлорит натрия2 5.25% активный хлор) | Пригодность стеклопластика для хранения гипохлоритов очень сильно зависит от уровня pH раствора. При pH<11 стеклопластик использовать нельзя |  |  |
|  | Гипохлорит кальция2 – водный раствор до 17% активного хлора2 |  |  |  |
|  | Гипохлорит натрия2 – водный раствор до 14% активного хлора2 |  |  |  |

| Неорганические химические вещества 1.4 ЭЛЕКТРОЛИТЫ | Химическая среда Сторона с блокирующим слоем находится в контакте со средой | Конц, % ɷ | Девинил 920 | Девинил910/911 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насыщенный электролит (смотри примечания внизу таблицы) |  | 80 | 80 |
|  | Электролиты (смотри примечания внизу таблицы) |  |  |  |
|  | Цианистый кадмий |  | 80 | 80 |
|  | Хром |  | 32 | 30 |
|  | Золото |  | 70 | 70 |
|  | Свинец |  | 70 | 70 |
|  | Никель |  | 80 | 80 |
|  | Платина |  | 80 | 80 |
|  | Серебро |  | 80 | 80 |

| Неорганические химические вещества 1.5 РАЗЛИЧНЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА | Химическая среда Сторона с блокирующим слоем находится в контакте со средой | Конц, % ɷ | Девинил 920 | Девинил910/911 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жидкий бром | 100 | НР | НР |
|  | Двуокись углерода | Газ | 120 | 100 |
|  | Монооксид углерода | Нас. | 95 | 90 |
|  | Двуокись хлора, влажная | Газ | 120 | 100 |
|  | Хлор – смотри также КИСЛОТЫ (водный раствор хлора) | Газ | 50 | 50 |
|  | Газ цианида (сухой) (цианистый водород) | Газ | 70 | 70 |
|  | Хлористый водород (сухой газ) – смотри хлористо-водородная кислота | Газ | 25 | 25 |
|  | Перекись водорода | Газ | 110 | 100 |
|  |  | 20 об. | 65 | 65 |
|  | Сернистый водород, газ | 100 | 95 | 75 |
|  | Йод, настойка | 2 | НР | НР |
|  | Ртуть | 100 | 120 | 100 |
|  | Фотопроявитель |  | 80 | 80 |
|  | Силосные сточные воды |  | НР | НР |
|  | Сера, твердая | 100 | 90 | 90 |
|  | Двуокись серы, газ (сухой) смотри также КИСЛОТЫ | Газ | 110 | 100 |
| Неорганические химические вещества 1.6 СОЛЯНЫЕ РАСТВОРЫ Неорганические химические вещества 1.6 СОЛЯНЫЕ РАСТВОРЫ (продолжение) | Химическая среда Сторона с блокирующим слоем находится в контакте со средой | Конц, % ɷ | Девинил 920 | Девинил 910 /911 |
|  | Хлорид алюминия – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Фторид алюминия – водный раствор | Нас. | 25 | 25 |
|  | Нитрат алюминия – водный раствор | 10 | 70 | 70 |
|  | Алюминиевокалиевые квасцы (водный р-р) | Нас. | 95 | 95 |
|  | Сульфат алюминия – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Алюминиевые квасцы – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Карбонат аммония – водный раствор | Нас. | 40 | 40 |
|  | Хлорид аммония – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Цитрат аммония – водный раствор | Нас. | 65 | 65 |
|  | Нитрат аммония – водный раствор | Нас. | 90 | 90 |
|  | Персульфат аммония – водный раствор | Нас. | 75 | 75 |
|  | Сульфат аммония – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Тиоцианат аммония – водный раствор | 20 | 90 | 90 |
|  | Пятихлористая сурьма – водный раствор | Нас. | 25 | 25 |
|  | Хлористый барий – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Нитрат бария – водный раствор | Нас. | 90 | 85 |
|  | Соляной раствор (смотри Хлористый натрий) | Нас. | 95 | 90 |
|  | Бисульфит кальция – водный раствор | Нас. | 80 | 80 |
|  | Карбонат кальция – жидкий |  | 95 | 90 |
|  | Хлорат кальция – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Хлористый кальций – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Нитрат кальция – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Сульфат кальция – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Химическая среда Сторона с блокирующим слоем находится в контакте со средой | Конц, % ɷ | Девинил 920 | Девинил 910 /911 |
|  | Хлористый кобальт (II) – водный раствор | Нас. | 80 | 80 |
|  | Сульфат меди – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Соль Эпсома (сульфат магния) | Нас. | 95 | 90 |
|  | Хлорид железа – водный раствор | Нас. | 90 | 90 |
|  | Нитрат железа – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Сульфат железа – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Сернокислое железо – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Глауберова соль (сульфат натрия) | Нас. | 95 | 90 |
|  | Уксуснокислый свинец – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Литиевая соль – водный раствор | Нас. | 70 | 70 |
|  | Хлористый магний – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Сульфат магния – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Соли ртути |  | 95 | 90 |
|  | Хлорид никеля – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Нитрат никеля – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Сульфат никеля – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Карбонат калия – водный раствор | 10 | 65 | 65 |
|  | Карбонат калия – водный раствор Хлорид калия – водный раствор | 40 | 40 | 40 |
|  | Феррицианид калия – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  |  | Нас. | 95 | 90 |
|  | Ферроцианид калия – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Перманганат калия – водный раствор | Нас. | 45 | 45 |
|  | Фосфат калия – водный раствор | Нас. | 65 | 55 |
|  | Сульфат калия – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Азотнокислое серебро – водный раствор | Нас. | 70 | 70 |
|  | Мыло – водный раствор | Нас. | 75 | 75 |
|  | Ацетат натрия – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Бикарбонат натрия – водный раствор | Нас. | 80 | 80 |
|  | Бисульфат натрия – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Углекислый натрий2 – водный раствор | 10 | 80 | 80 |
|  | Углекислый натрий2 – водный раствор Хлорат натрия – водный раствор | 25 | 75 | 75 |
|  | Хлористый натрий – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  |  | Нас. | 95 | 90 |
|  | Феррицианид натрия – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Метакремнекислый натрий – водный раствор | Нас. | 90 | 85 |
|  | Фосфорнокислый натрий – водный раствор | Нас. | 90 | 85 |
|  | Сульфит натрия – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Роданид натрия – водный раствор | 20 | 80 | 80 |
|  | Гипотиосульфат натрия – водный раствор | Нас. | 80 | 80 |
|  | Хлористое олово – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Хлорид цинка – водный раствор | Нас. | 95 | 95 |
|  | Цианид цинка1 |  | 60 | 60 |
|  | Сульфат цинка – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
| Неорганические химические вещества 1.7 ВОДА | Химическая среда Сторона с блокирующим слоем находится в контакте со средой | Конц, % ɷ | Девинил 920 | Девинил910/911 |
|  | Деионизированная | 100 | 80 | 80 |
|  | Морская |  | 80 | 80 |

| Органические химические вещества 1.8 КИСЛОТЫ | Химическая среда Сторона с блокирующим слоем находится в контакте со средой | Конц, % ɷ | Девинил 920 | Девинил910/911 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уксусная кислота1 – водный раствор | 10 | 90 | 90 |
|  |  | 25 | 85 | 85 |
|  |  | 70 | 65 | 65 |
|  |  | 98 | 25 | НР |
|  | Пипериновая кислота1 | 100 | НР | НР |
|  | Бензойная кислота1 – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Монохлоруксусная кислота – водный раствор | 25 | 50 | 50 |
|  |  | 50 | 40 | 40 |
|  | Хлорсульфоновая кислота | 100 | НР | НР |
|  | Лимонная кислота – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Крезиловая кислота | 100 | НР | НР |
|  | Муравьиная кислота1 – водный раствор | 20 | 70 | 70 |
|  |  | 50 | 40 | 40 |
|  |  | 75 | 40 | 40 |
|  |  | 100 | НР | НР |
|  | Молочная кислота1 – водный раствор | 44 | 95 | 90 |
|  | Малеиновая кислота1 – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Олеиновая кислота1 | 100 | 85 | 90 |
|  | Щавелевая кислота1 – водный раствор | Нас. | 50 | 50 |
|  | Фталиевая кислота1 – водный раствор | Нас. | 90 | 90 |
|  | Дубильная кислота – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Винная кислота – водный раствор | Нас. | 95 | 90 |
|  | Трихлоруксусная кислота1 – водный раствор | 25 | 70 | 70 |

| Органические химические вещества 1.9 СПИРТЫ/ГЛИКОЛИ | Химическая среда Сторона с блокирующим слоем находится в контакте со средой | Конц, % ɷ | Девинил 920 |  | Девинил910/911 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Амиловый спирт | 100 | 80 |  | 40 |  |
|  | Бензиловый спирт | 100 | 25 |  | НР |  |
|  | Тормозная жидкость |  | 40 |  | 40 |  |
|  | Бутиловый спирт | 100 | 40 |  | 40 |  |
|  | Циклогексанол | 100 | 35 |  | 25 |  |
|  | Диэтиленгликоль | 100 | 95 |  | 80 |  |
|  | Дипропиленгликоль | 100 | 95 |  | 80 |  |
|  | Этанол (этиловый спирт) | 95 | 35 |  | 25 |  |
|  | Этиловый спирт | 95 | 35 |  | 25 |  |
|  | Этиловый спирт – водный раствор | 20 | 50 |  | 35 |  |
|  | Этиленгликоль | 100 | 95 |  | 90 |  |
|  | Гидравлическая жидкость |  | 70 |  | 70 |  |
|  | Изопропиловый спирт | 100 | 40 |  | 40 |  |
|  | Метанол (метиловый спирт) | 100 | НР |  | НР |  |
|  | Полиэтиленгликоль | 100 | НД |  | НД |  |
|  | Пропиловый спирт | 100 | НД |  | НД |  |
|  | Пропиленгликоль | 100 | 95 |  | 90 |  |
| Органические химические вещества 1.10 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ/ПИЩЕВЫЕ МАСЛА | Химическая среда Сторона с блокирующим слоем находится в контакте со средой | Конц, % ɷ |  | Девинил 920 |  | Девинил 910/911 |
|  | Пиво |  |  | НД |  | 50 |
|  | Касторовое масло | 100 |  | 70 |  | 70 |
|  | Кокосовое масло | 100 |  | 90 |  | 75 |
|  | Хлопковое масло | 100 |  | 90 |  | 90 |
|  | Фруктовые соки |  |  | НД |  | НД |
|  | Желатин – водный раствор | 1 |  | НД |  | НД |
|  | Глюкоза |  |  | 95 |  | 90 |
|  | Глицерин (глицерол) | 100 |  | 100 |  | 90 |
|  | Мясные экстракты |  |  | НД |  | НД |
|  | Оливковое масло | 100 |  | 95 |  | 90 |
|  | Сахар (горячий) | 100 |  | 90 |  | 90 |
|  | Дрожжи |  |  | НД |  | НД |

| Органические химические вещества 1.11 ТОПЛИВО/МАСЛА | Химическая среда Сторона с блокирующим слоем находится в контакте со средой | Конц, % ɷ | Девинил 920 | Девинил910/911 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Авиационное топливо AVTAG/JP4 | 100 | НД | НД |
|  | AVGAS (авиационный бензин) | 100 | 50 | 50 |
|  | AVTUR (керосин) | 100 | 50 | 50 |
|  | Сырая нефть, высокосернистая или малосернистая | 100 | 95 | 90 |
|  | Дизельное топливо | 100 | 55 | 45 |
|  | Смазочные масла на основе сложного эфира (согл.E.Eng.RD 2487) | 100 | НД | НД |
|  | Топливное масло (смотри дизельное топливо) |  |  |  |
|  | Газолин (смотри бензин) |  |  |  |
|  | Тяжёлый лигроин, обогащённый ароматикой (HAN) | 100 | 60 | 45 |
|  | Керосин (бытовой) | 100 | 50 | 50 |
|  | Льняное масло | 100 | 110 | 90 |
|  | Смазочное масло | 100 | 100 | 90 |
|  | Минеральное масло | 100 | 110 | 90 |
|  | Лигроин | 100 | 60 | 40 |
|  | Парафин | 100 | 50 | 50 |
|  | Бензин (бензин с октановым числом 98, 4 класса, высокооктановый или неэтилированный) | 100 | 25 | 25 |
|  | Силиконовые масла | 100 | 105 | 95 |
|  | Трансформаторные масла | 100 | 110 | 95 |

| Неорганические химические вещества 1.12 РАЗЛИЧНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, К КОТОРЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКИ УСТОЙЧИВЫ Неорганические химические вещества 1.12 РАЗЛИЧНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, К КОТОРЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКИ УСТОЙЧИВЫ (продолжение) | Химическая среда Сторона с блокирующим слоем находится в контакте со средой | Конц, % ɷ | Девинил 920 | Девинил 910/911 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ацетон | 10 | 40 | 40 |
|  |  | 100 | НР | НР |
|  | Акрифлавин – водный раствор | 2 | НД | НД |
|  | Амиловый эфир уксусной кислоты | 100 | 40 | НР |
|  | Сульфат анилина – водный раствор | Нас. | 90 | 90 |
|  | Кровь |  | 30 | 20 |
|  | Моющие средства | (Смотри Поверхностно-активные вещества 1.15) |  |  |
|  | Диаллилфталат | 100 | 80 | 70 |
|  | Дибутилфталат | 100 | 80 | 70 |
|  | Диэтаноламин | 100 | 50 | 50 |
|  | Диметилфталат | 100 | 70 | 60 |
|  | Химическая среда Сторона с блокирующим слоем находится в контакте со средой | Конц, % ɷ | Девинил 920 | Девинил 910/911 |
|  | Этилолеат | 100 | НД | НД |
|  | Пена огнетушителей | (Смотри раздел 1.14 |  |  |
|  | Формальдегид – водный раствор (формалин) |  | До максимальной стабильной температуры |  |
|  | Гептан | 100 | 80 | 80 |
|  | Гексан | 100 | 50 | 50 |
|  | Промышленные денатурированные спирты (IMS) |  | НД | НД |
|  | Изооктан | 100 | НД | НД |
|  | Ланолин | 100 | НД | НД |
|  | Латексная эмульсия |  | 40 | 40 |
|  | Нафталин | 100 | 70 | 70 |
|  | Парафиновый воск | 100 | НД | НД |
|  | Эмульсия поливинилацетата |  | 50 | 50 |
|  | Крахмал – водный раствор | Нас. | НД | НД |
|  | Поверхностно-активные вещества – водный раствор анионные катионные неионные | (Смотри раздел 1.15) |  |  |
|  |  |  | НД | НД |
|  | Говяжий или бараний жир | 100 | НД | НД |
|  | Скипидар | 100 | 80 | 40 |
|  | Мочевина – водный раствор | 2 | 80 | 80 |
|  | Моча |  | 65 | 65 |
|  | Уайтспирит | 100 | НД | НД |
| Неорганические химические вещества 1.13 РАЗЛИЧНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, К КОТОРЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКИ ОБЫЧНО НЕ УСТОЙЧИВЫ Неорганические химические вещества 1.13 РАЗЛИЧНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, К КОТОРЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКИ ОБЫЧНО НЕ УСТОЙЧИВЫ (продолжение) | Химическая среда Сторона с блокирующим слоем находится в контакте со средой | Конц, % ɷ | Девинил 920 | Девинил910/911 |
|  | Акрилонитрил | 100 | НР | НР |
|  | Амилхлорид | 100 | 30 | НР |
|  | Анилин | 100 | НР | НР |
|  | Анизол | 100 | НР | НР |
|  | Бензойный альдегид | 100 | НР | НР |
|  | Бензол | 100 | НР | НР |
|  | Бензилхлорид | 100 | НР | НР |
|  | Бутилацетат | 100 | 20 | НР |
|  | Бутиламин | 100 | НР | НР |
|  | Сернистый углерод | 100 | НР | НР |
|  | Четырёххлористый углерод | 100 | 60 | 45 |
|  | Хлорбензол | 100 | 20 | НР |
|  | Хлороформ | 100 | НР | НР |
|  | Креозот (каменноугольный деготь) | 100 | 30 | 30 |
|  | Крезол | 100 | НР | НР |
|  | Химические вещества для опыления сельскохозяйственных культур | - | НР | НР |
|  | Дихлорбензол | 100 | 20 | НР |
|  | Дихлорэтилен | 100 | НР | НР |
|  | Диэтиловый спирт | 100 | НР | НР |
|  | Химическая среда Сторона с блокирующим слоем находится в контакте со средой | Конц, % ɷ | Девинил 920 | Девинил910/911 |
|  | Диэтиловый кетон | 100 | НР | НР |
|  | Диметиланилин | 100 | НР | НР |
|  | Диметилформамид | 100 | НР | НР |
|  | 1,4 диоксан | 100 | НР | НР |
|  | Этилацетат | 100 | НР | НР |
|  | Этилакрилат | 100 | НР | НР |
|  | Угольноэтиловый эфир | 100 | НР | НР |
|  | Этиловый эфир | 100 | НР | НР |
|  | Дихлорэтан | 100 | НР | НР |
|  | Фурфурол | 15 | НР | НР |
|  |  | 20 | НР | НР |
|  |  | 25 | НР | НР |
|  | Метилацетат | 100 | НР | НР |
|  | Метилбромид (газ) | 100 | 20 | 20 |
|  | Метиленхлорид | 100 | НР | НР |
|  | Метилэтилкетон | 100 | НР | НР |
|  | Метиловый эфир метакриловой кислоты | 100 | НР | НР |
|  | Монохлорбензол | 100 | 20 | НР |
|  | Нитробензол | 100 | НР | НР |
|  | Паракват® | 100 | НР | НР |
|  | Перхлорэтилен | 100 | НР | НР |
|  | Фенол – водный раствор | 1 | 30 | НР |
|  | Пиридин | Нас. | НР | НР |
|  | Стирол | 100 | НР | НР |
|  | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | 100 | 35 | НР |
|  | Тетрагидрофуран | 100 | 40 | НР |
|  | Тетралин | 100 | НР | НР |
|  | Тионилхлорид | 100 | НР | НР |
|  | Толуол | 100 | НР | НР |
|  | Трихлорэтан | 100 | 30 | 25 |
|  | Трихлорэтилен | 100 | 30 | НР |
|  | Винилацетат | 100 | НР | НР |
|  | Ксилол | 100 | НР | НР |

| Органические химические вещества 1.14 ПЕНА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ | Химическая среда Сторона с блокирующим слоем находится в контакте со средой | Конц, % ɷ | Девинил 920 | Девинил910/911 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протеин Nicerol |  | НД | НД |
|  | FlouroproteinFP70 Flouropolydol |  | НД | НД |
|  |  |  | НД | НД |
|  | FloursyntheticTridol 3 |  | НД | НД |
|  | СинтетическийExpandol |  | НД | НД |

| Органические химические вещества 1.15ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВВЕЩЕСТВА Органические химические вещества 1.15ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВВЕЩЕСТВА (продолжение) Для неионных смотри ПАВ в разделе 1.12 | Химическая среда Сторона с блокирующим слоем находится в контакте со средой |  |  |  |  | Конц, % ɷ | Девинил 920 | Девинил910/911 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N-алкиламин |  | катионный |  | Armeens | 5 | НД | НД |
|  |  |  |  |  | Crodamines | 5 | НД | НД |
|  | Ацетатные соли |  |  |  | Armacs |  | НД | НД |
|  | N-алкиламина |  |  |  | Crodamacs | 5 | НД | НД |
|  | Алкилпропилен |  | катионный |  | Duomeens | 5 | НД | НД |
|  | Диамины |  |  |  | Dicrodamines | 5 | НД | НД |
|  | Ацетатные соли |  |  |  | Duomacs | 5 | НД | НД |
|  |  |  |  |  | Dicrodamacs | 5 | НД | НД |
|  | Четвертичные |  | катионный |  | Arquads | 1 | 65 | 50 |
|  | аммониевые соли |  |  |  | Quadrilans | 1 | 65 | 50 |
|  | алкил-диметил-бензил аммоний -хлорид (бензалконий хлорид) |  |  |  |  | <500 ppm | 65 | 50 |
|  | Химическая среда Сторона с блокирующим слоем находится в контакте со средой |  |  |  |  | Конц, % ɷ | Девинил 920 | Девинил910/911 |
|  | Алкил диметил аммоний хлорид |  |  | катионный |  | 7 | 70 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Если используется растворитель, за максимальную рабочую температуру берется температура растворителя, если она ниже данного температурного лимита. |  |  |
|  | Алифатические сульфаты и сульфонаты | анионный |  |  | Teepol | 100 | 80 | 70 |

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 16

Телефоны: (4852) 73-37-64, 73-37-01

Е-mail: dugalak@nordnet.ru